ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Якісний рентгенофлуоресцентний аналіз неорганічних матеріалів

Мета роботи: отримати практичні навички проведення якісного рентгенофлуоресцентного аналізу неорганічних матеріалів з використанням спектрометра з хвильової дисперсією.

Базові знання, необхідні для проведення роботи: принципи рентгенфлуоресцентного аналізу; закон Брега-Вульфа; зв’язок між довжиною хвилі та енергією випромінювання; основні вузли спектрометрів з хвильової дисперсією.

Обладнання та матеріали: кристал-дифракційний спектрометр VRA-30, кювети для твердих проб.

Хід роботи:

1. Встановити робочі параметри спектрометра:

a. Коліматор - 2

b. Абсорбер - 1

c. Кристал-аналізатор - 2

d. Детектор - 2

e. Напруга на рентгенівській трубці - 40 кВ, струм - 10 мА

2. Помістити пробу в кювету. Перемістити кювету в позицію для вимірювань.

3. Провести сканування в діапазоні кутів, вказаних на пробі, що досліджується, фіксуючи положення піків.

4. Провести ідентифікацію піків за таблицею енергій ліній і зробити висновок про якісний склад проби.

Завдання для віддаленого виконання лабораторної роботи

- Дати відповіді на контрольні питання за наданими варіантами.

- Провести ідентифікацію піків за таблицею енергій ліній (з допуском до 0,1 кеВ) і зробити висновок про якісний склад проби відповідно до наданих варіантів експериментальних даних.

Ескпериментальні дані

Варіант I

- При реєстрації використовувався кристал-аналізатор LiF (200). Подвоєна міжплощинна відстань – 0,4028 нм.

- Зареєстровано піки ліній за таких кутів повороту детектора:

  - 31,9°

  - 48,7°

  - 41,8°

Варіант IІ

- При реєстрації використовувався кристал-аналізатор LiF (200). Подвоєна міжплощинна відстань – 0,4028 нм.

- Зареєстровано піки ліній за таких кутів повороту детектора:

  - 45,0°

  - 58,5°

  - 30,0°

Варіант ІIІ

- При реєстрації використовувався кристал-аналізатор LiF (220). Подвоєна міжплощинна відстань – 0,2848 нм.

- Зареєстровано піки ліній за таких кутів повороту детектора:

  - 33,9°

  - 26,2°

  - 15,1°

Варіант ІV

- При реєстрації використовувався кристал-аналізатор Si. Подвоєна міжплощинна відстань – 0,6270 нм.

- Зареєстровано піки ліній за таких кутів повороту детектора:

  - 64,8°

  - 26,5°

  - 13,0°

Варіант V

- При реєстрації використовувався кристал-аналізатор Si. Подвоєна міжплощинна відстань – 0,6270 нм.

- Зареєстровано піки ліній за таких кутів повороту детектора:

  - 11,8°

  - 23,1°

  - 52,0°

Контрольні питання

Варіант I

- Коліматор та його функція.

- Який детектор треба застосовувати в кристал-дифракційних спектрометрах для реєстрації лінії з енергією 10,5 кеВ?

Варіант ІІ

- Від чого залежить довжина хвилі короткохвильової границі гальмівного випромінювання рентгенівської трубки? Як іі розрахувати?

- Який детектор треба застосовувати в кристал-дифракційних спектрометрах для реєстрації лінії з енергією 4,4 кеВ?

Варіант ІІІ

- Функція кристал-аналізатора в рентгенофлуоресцентних спектрометрах з дисперсією за довжиною хвиль.

- Яка з наведених нижче серій рентгенівських ліній одного й того ж елемента має найбільшу енергію?

а) K-серія; б) L-серія; в) M-серія.

Варіант ІV

- Дифракція на монокристалах. Закон Вульфа-Брега.

- Яку роль відіграє колімація випромінювання проби в кристал-дифракційному рентгенофлуоресцентному аналізі?

Варіант V

- Складові спектра рентгенівської трубки. Яким чином впливає матеріал аноду рентгенівської трубки на характеристики її спектра?

- Проба містить Cr та W. Kα-лінії якого з цих елементів мають меншу довжину хвилі? Поясніть відповідь.